1. Контакты электропусковой аппаратуры (ПРА) и контакты реле.
 По степени обогащения и конструктивным признакам делятся на группы:

	Группа
	Характеристика группы
	Содержание

Ag, %
	Средневзве-
шенное содер-

жание по ана-

лизам ГЛПА,

за 2011г., %

	1 А
	Чистые серебряные контакты ПРА без

подложек (отпаянные, срубленные)

немагнитотянущиеся
	 85% и более
	85,3

	1 Б
	Чистые серебряные контакты ПРА без

подложек (отпаянные, срубленные)

магнитотянущиеся
	 50% - 85 %
	68,7

	2 
	Биметаллические контакты ПРА без

подложек (отпаянные, срубленные)
	25% - 50%
	36,2

	3
	Чистые серебряные контакты ПРА с

остатками подложек (подложки обрублены вблизи контактов) 
	25% - 50%
	28,2

	4
	Биметаллические контакты ПРА на

остатках подложек (подложки обрублены вблизи контактов) 
	10% - 25 %
	21,4

	1А
	Контакты реле без подложек (отпаянные, срубленные, выдавленные с помощью специальных приспособлений)
	 85% и более
	98,3

	-
	Контакты реле с остатками подложек (подложки обрублены вблизи контактов) 
	25% - 65%
	38,3


Биметаллические контакты – это «двухслойные» контакты – нижняя часть контакта, закрепляемая на контактодержателе (подложке), изготовлена из меди или латуни, верхняя (контактирующая) часть – из серебра. Идентификацию биметаллических контактов производить осмотром с торца контакта, при необходимости при легком подпиливании. Должна быть видна граница между «желтой» нижней частью контакта и «белой» верхней серебряной частью контакта.

Магнитотянущиеся контакты – это контакты, изготовленные из серебра с добавлением магнитных металлов (железо, никель, кобальт), добавляемых с целью уменьшения электроэрозии при замыканиях-размыканиях цепей. 

Приведенная в таблице концентрация серебра в контактах разных групп основана на статистических данных результатов анализов. Концентрация серебра находится в широких пределах. Конкретная концентрация должна выбираться (оцениваться) поставщиком или приемной комиссией, исходя из оценочного соотношения веса серебряного контакта и подложки: площадь, занимаемая контактом на подложке, соотношение толщины контакта и подложки с учетом удельных весов подложки (для меди – 8,94г/см3, для серебра -10,5 г/см3). В пределах норм возврата учитывается также степень износа (электроэрозии), если явно видно частичное разрушение контактов. 
